| Model Műszaki adatok |  | JW-50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profil folyáshatár |  | s250MPa |  |
| L-profil befelé |  | Max. keresztmetszet | 45×45×5 |
|  |  | Max. átmérő | 700mm |
|  |  | Min. keresztmetszet | 20×20×3 |
|  |  | Min. átmérő | 400mm |
| L-profil kifelé |  | Max. keresztmetszet | 50×50×6 |
|  |  | Min. átmérő | 700mm |
|  |  | Min. keresztmetszet | 20×20×3 |
|  |  | Min. átmérő | 400mm |
| U-profil befelé |  | Model | 5# |
|  |  | Min. átmérő | 560mm |
| U-profil kifelé |  | Model | 8# |
|  |  | Min. átmérő | 500mm |
| Laposacél állítva |  | Max. keresztmetszet | 50×12 |
|  |  | Min. átmérő | 500mm |
| Laposacél |  | Max. keresztmetszet | 100×18 |
|  |  | Min. átmérő | 500mm |
| Köracél |  | Max. keresztmetszet | 30 |
|  |  | Min. átmérő | 450mm |
| Acélcső |  | Max. keresztmetszet | 42X3mm |
|  |  | Min. átmérő | 500mm |
| Standard görgő átmérője |  | 195mm |  |
| Hengerítési sebesség |  | 5.5m/perc |  |
| Alsó görgő állítási sebesség |  | 180～200mm/perc |  |